Таблица 1 Общие требования

Протокол испытаний № 1083-2 от 27.02.2025

| Наименование характеристики | Номинальные размеры, требования | НД на метод испытаний | Фактическое значение показателей качества продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Толщина элемента без подстилающего слоя, t, мм | Dtaverage ≤ 0,5 относительно номинального значения tmax - tmin ≤ 0,5 | EN 13329, приложение А | taverage=4,05 мм Dtaverage =0,04 мм tmax - tmin=0,05 мм |
| 2 Длина поверхностного слоя, l, мм | измеренные значения не должны превышать номинальное значение: l ≤ 1500: D l≤ ± 0,5 | EN 13329, приложение А | l=1200,02 мм D l=0,2 мм |
| 3 Ширина поверхностного слоя, W, мм | Δ Waverage ≤ 0,10 относительно номинального значения Wmax – Wmin ≤ 0,20 | EN 13329, приложение А | Waverage=182,02 мм Δ Waverage=0,12 мм Wmax – Wmin=0,01 мм |
| 4 Перпендикулярность смежных сторон элемента, q, мм | qmax ≤ 0,2 | EN 13329, приложение А | qmax=0,02 мм |
| 5 Прямолинейность поверхностного слоя, s, мм/м | smax ≤ 0,3 | EN 13329, приложение А | smax=0,05 мм |
| 6 Плоскостность элемента, f, % | максимальные единичные значения: fw,concave ≤ 0,15 fw,convex ≤ 0,20 fl,concave ≤ 0,50 fl,convex ≤ 1,00 | EN 13329, приложение А | по ширине fw,concave=0,04 мм по длине fl,concave=0,02 мм |
| 7 Раскрытие стыков между элементами, о, мм | oaverage ≤ 0,15 omax ≤ 0,20 | EN 13329, приложение В | oaverage=0,02 мм omax=0,04 мм |
| 8 Перепад высот между элементами, h, мм | haverage ≤ 0,10 hmax ≤ 0,15 | EN 13329, приложение В | haverage=0,06 мм hmax=0,11 мм |
| 9 Светостойкость | цветовой контраст между неосвещаемой и освещаемой частями образца – не ниже 4-й степени по серой шкале в соответствии с EN ISO 105-А02 | EN ISO 4892-2:2006/А1:2009 Метод В – цикл 3 (относительная влажность 50%)а),b) | Соответствует 5-ой степени по серой шкале |
| 10 Остаточная деформация от приложения статической нагрузки | значение остаточной деформации не более 0,05 мм | EN ISO 24343 | 0,00 мм |
| 11 Контактная теплостойкость лицевой поверхности при температуре 150 0С | не допускается изменение внешнего вида покрытия, за исключением едва заметного невооруженным взглядом изменения блеска или цвета | EN 438-2 | степень оценки 5 |
| 12. Твердость защитного декоративного покрытия |  | ГОСТ 11843-76 | среднее 121,22 МПа |

Таблица 2 Классы истираемости и требования к характеристикам по классам механического воздействия

Протокол испытаний № 1083-2 от 27.02.2025

Протокол испытаний № 235-2 от 13.03.2025

| Наименование характеристики | Классы (требования) |  |  |  |  |  |  |  | НД на метод испытаний | Толщина защитного слоя, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для жилых помещений |  |  |  | для помещений общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  | умеренная интенсивность | нормальная интенсивность | высокая интенсивность |  | умеренная интенсивность | нормальная интенсивность | высокая интенсивность | очень высокая интенсивность |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 22 | 23 |  | 31 | 32 | 33 | 34, 41, 43 |  |  |  |  |  |
| 1 Класс истираемости | АС1 | АС2 | АС3 |  | АС4 |  | АС5 | АС6 | ГОСТ 27820-88 | 1117 циклов АС3 | 2005 циклов АС4 | 3667 циклов АС4 | 4383 циклов АС5 |
| 2 Класс ударной прочности при испытании: - шаром малого диаметра, Н; - шаром большого диаметра, мм | ≥ 8 ≥ 500 |  |  |  |  | ≥ 12 ≥750 | ≥ 15 ≥ 1000 | ≥ 15 ≥ 1600 | EN 13329, приложение Н, EN 438 |  |  | - 60 Н - среднее значение максимальной высоты, при которой прекращается появление трещин и диаметр отпечатка составляет 7,50 мм: 1200 мм |  |
| 3 Устойчивость к образованию пятен | 4 (группы 1 и 2) 3 (группа 3) |  |  | 5 (группы 1 и 2) 4 (группа 3) |  |  |  | 5 (группы 1 – 3) | EN 438-2 |  |  | 5 (группы 1 и 2) 4 (группа 3) |  |
| 4 Результат при имитированном перемещении ножки мебели | ¾ |  |  | Отсутствие видимых повреждений при испытании с использованием ножки типа 0 |  |  |  |  | ISO 16581 |  |  | Отсутствуют |  |
| 5 Испытание роликами стула а) | ¾ |  |  | 25 000 циклов. Отсутствие повреждений а) |  |  |  | 25 000 циклов. Отсутствие повреждений а) при использовании роликов типа Н | EN ISO 4918 |  |  | Отсутствуют |  |
| 6 Прочность соединения, кН/м | ¾ |  |  |  |  | fl0.2 ≥ 1 (длина) fS0.2 ≥ 2 (ширина) |  | fl0.2 ≥ 3,5 (длина) fS0.2 ≥ 3,5 (ширина) | ISO 24334 |  |  | fl0.2=5,18 кН/м fS0.2=5,22 кН/м |  |
| 7 Прочность на отрыв поверхностного слоя, МПа | ≥ 1,0 |  |  |  |  | ≥ 1,25 |  | ≥ 1,5 | EN 13329, приложение D |  |  | 2,34 Мпа |  |